銅基線材使用EDS全定量分析成分

（科技部計畫編號：MOST 103-2218-E-002-015）

* 黃怡婷1韋文誠2

1國立台灣大學 材料工程研究所 學生

2國立台灣大學 材料工程研究所 教授

摘    要

利用能量散射光譜(Energy-dispersive X-ray spectroscopy, EDS)進行全定量成分分析，分析應用於3D列印之線材的成分均勻性，例如本實驗中的銅基線材。並且討論銅基線材進行熱處理後之硬度變化，以及跟其微結構和成分均勻性之相關性。

關鍵詞：EDS全定量分析、成分分析、銅基線材

一、前言

根據Copper Development Association (CDA)對銅合金進行分類[1]。其中銅鎳錫合金在商業上稱為C72900合金，屬於spinodal硬化型合金，具有良好的結構性質，以及在適當地處理後，銅鎳錫合金的最大降伏應力(yield stress)可達1400MPa，可以取代Cu-Be合金[2]。而銅鎳合金在商業上的應用非常地廣泛，是因為它具有良好的耐蝕性(saline corrosion resistance)[3]，其腐蝕速率的降低與鎳含量的提高有關，鎳含量最高可達40 wt%。此外，銅鎳合金，也應用在固態燃料電池中的陽極材料上[4]。

其實除了銅鎳合金之外，其他銅基合金之應用也相當地廣泛，例如在電氣、能源、石化、交通、電子、機械和冶金等工業都可看到其應用，而最貼近日常生活之應用為鎖匙。相較於傳統的鑰匙打造程序，若能使用3D列印技術列印鑰匙，其優點在於不需要實體的鑰匙當作樣本才能打造，只需有圖檔就可列印，也不需要一隻相同的鑰匙做比對，就能製作出新鑰匙。

利用熔融擠出之方式進行3D列印，對於線材的成分均勻性而言是非常地重要。若是成分不均勻，在列印過程中會有許多的問題產生，例如：噴嘴的溫度會影響材料熔融之狀態，進而影響到擠出之速率等問題。所以線材成分之均勻性對3D列印而言是一個很重要之特性，若是可以用相對簡單之檢驗方法就可做全定量分析，是相當重要。因此本研究使用能量散射光譜儀之全定量分析之技術，分析成分均勻性。

二、實驗方法

2.1實驗材料

四種銅合金之材料分別為銅-9%鎳-6%錫(C72700, MIRDC, Taiwan, CNS)，銅-15% 鎳 (C70600, KANTHAL, Sweden, CN15)，銅-6%鎳-2%鋁，與7030銅鋅合金線(C26000)。

2.2樣品製備

首先將樣品進行熱處理，之後以4400 psi之壓力，以及150˚C的溫度進行熱鑲埋。以砂紙進行研磨(#80 -#2000)，接著以鑽石拋光液研磨拋光，研磨顆粒大小順序分別為30、6、1 µm。CN15使用的腐蝕液為60 g FeCl3+20 g Fe(NO3)2+2000 ml H2O[5]，Cu-9Ni-6Sn的腐蝕液為HCl+5%HNO3+93%CH3OH[6]。

2.3性質測試

2.3.1微結構分析:

利用光學顯微鏡觀察樣品之微結構。

2.3.2 硬度測試：

利用維克硬度儀(Mitutoyo, Japan)測試樣品之硬度，施加0.05 kg的力，壓定時間為10秒，相同樣品測試15次取平均值。

2.3.3 成分分析

利用能量散射光譜儀(Energy Dispersive Spectrometer, EDS, Oxford Instruments, UK)分析其表面之成分。工作距離固定為11 mm，電子束能量為15k eV，光圈大小調整為SS 45，影像倍率為1000x，測試期間樣品之測試面積固定。

三、結果與討論

銅合金之應用當地廣泛，在日常生活中最常見的例子為鑰匙，而目前鑰匙的主要成分大多以銅鋅合金為主，如圖1所示，另外，有些會在表層度上一層的鎳層，作為保護層，以及增加它的耐磨性。表1則為此鑰匙之成分分析。

Fig. 1 (a) Picture of a key of Cu-Zn alloy. (b) OM of the area on the key.

Table 1. Energy-dispersive X-ray spectroscopy of key

| Element | Weight% | Atomic% |
| --- | --- | --- |
| Cu | 63.4 % | 64.1 % |
| Zn | 36.6 % | 35.9 % |

良好之耐磨性為鑰匙的重要特性之一，針對此特性，三種銅基合金經過熱處理後進行硬度測試，如圖2。熱處理條件為在空氣氣氛下，以5 oCmin-1的升溫速率分別升溫至250oC、350 oC、450 oC和550 oC並且持溫一小時，之後測其硬度。Cu-9Ni-6Sn合金的熱處理溫度在350oC時，其硬度值到達最大值，為267 Hv；而Cu-6Ni-2Al合金之硬度達到最大時，亦為240 Hv，則是在550oC的熱處理溫度下；Cu-15Ni合金的硬度明顯低於Cu-9Ni-6Sn和Cu-6Ni-2Al和金，其最大值為100 Hv。與周志勳論文[7]中的銅鋅合金的硬度相比較，在相同熱處理條件下， Cu-9Ni-6Sn合金之硬度明顯優於Cu-Zn和金。因此在硬度特性方面Cu-9Ni-6Sn合金明顯優於其他三種銅基和金，而Cu-6Ni-2Al和金則次之。

Fig. 2 Microhardness of thermal-treated CN15 wire, CNS wire, and CNA coin annealed at selected temperature for 1 hr in air.

影響硬度大小之因素有材料之微結構以及成分均勻性。圖3為Cu-9Ni-6Sn合金經過研磨拋光，並且使用腐蝕液腐蝕1秒後之金相圖。圖4為Cu-9Ni-6Sn合金經過研磨拋光，並且使用腐蝕液腐蝕30秒後之金相圖。

Fig. 3 Optical micrographs illustrating the etched microstructure of Cu-9Ni-6Sn heat-treated at (a) RT; (b) 250 oC; (c) 350 oC; (d) 450 oC; and (e) 550 oC for 1 h in air.

Fig. 4 Optical micrographs illustrating the etched microstructure of CN15 heat-treated at (a) RT; (b) 250 oC; (c) 350 oC; (d) 450 oC; and (e) 550 oC for 1 h in air.

表2和表3為三種銅基材料成分分析後之結果，樣品測試面積為12500 μm2。測試時間越長，對於微量之元素的分析會較準確。其中Cu-6Ni-2Al為台灣製幣廠所製造的一元硬幣，由於其鑄造技術成熟，因此樣品之成分均勻性最佳，鎳和鋁的標準差為<0.2%，幾乎無不均勻的區域，所以將此樣品作為標準樣品，表2和表3的標準差為人為因素以及機器誤差所造成的。

Table 2 Energy-dispersive X-ray spectroscopy of (a) Cu-6Ni-2Al, (b) Cu-15Ni, and (c) Cu-9Ni-6Sn wires for 100 s

Table 3 Energy-dispersive X-ray spectroscopy of (a) Cu-6Ni-2Al, (b) Cu-15Ni, and (c) Cu-9Ni-6Sn wires for 400 s

由於Cu-9Ni-6Sn合金的成分相差太大，所以針對此線材從外部至內部進行成分分析，如圖5所示。線材直徑為1.75 mm，從外側到中心每隔193 μm側一個點，一樣在工作距離固定為11 mm，電子束能量為15 k eV，光圈大小調整為SS 45，影像倍率為1000x，而測試面積為1 μm2條件下進行成分分析，如表4所示。

Fig. 5 Schematic of Cu-9Ni-6Sn alloy wire

Table 4 Energy-dispersive X-ray spectroscopy of Cu-9Ni-6Sn alloy wire

| Weight (%) | Cu | Ni | Sn |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 85.4 + 2.1 | 7.7 + 1.3 | 6.9 + 1.6 |
| 2 | 86.6 + 2.2 | 6.9 + 1.0 | 6.6 + 2.1 |
| 3 | 86.9 + 2.1 | 8.4 + 2.0 | 4.7 + 3.8 |
| 4 | 86.9 + 1.9 | 7.4 + 1.6 | 5.8 + 1.9 |
| 5 | 87.0 + 1.2 | 7.8 + 1.0 | 5.2 + 1.7 |

四、結論

三種銅鎳合金在相同的熱處理條件下， Cu-9Ni-6Sn合金的硬度明顯優於Cu-15Ni和Cu-6Ni-2Al合金。此三種材料之最佳硬度分別為267 Hv、240 Hv和100 Hv。

以成分均勻性而言，Cu-6Ni-2Al合金是最佳(約0.2%的誤差，為人為或機器造成的誤差)，Cu-15Ni合金次之(約3%)，Cu-9Ni-6Sn合金為最差(約5%)。

參考文獻

[1] Chapter 9 in Foundations of Materials Science and Engineering, by W. F. Smith, J. Hashemi, The McGraw-Hill Companies, Inc., USA (2007).

[2] P. Kratochvil, J. Mencl, J. Pesicka, S. N. Komnik, “The structure and low temperature strength of the age hardened Cu-Ni-Sn alloys,” Acta Metall., 32 (1984) 1493-1497.

[3] R. F. North, M. J. Pryor, “The influence of corrosion product structure on the corrosion rate of Cu-Ni alloys,” Corrosion Science, 10 (1970) 297-311.

[4] H. Kim,C. Ku, W. L.Worrell, J. M. vohs, R. J. Gorte, “Cu-Ni cermet anodes for direct oxidation of methane in solid-oxide fuel cells,” J. Electrochemical Society, 149 (2002) 247-250.

[5] X. J. Han, et al., “Rapid solidification of highly undercooled Ni–Cu alloys,” Materials Science and Engineering 307[1-2] 35–41 (2001).

[6] S. W. Chenaand, C. H. Wang, “Interfacial reactions of Sn-Cu/Ni couples at 250 °C,” J. Mater. Res., 21[9], (2006), 2270-2277.

[7] 周志勳，銅基材料於固態燃料電池之應用與熱熔擠組件開發，國立台灣大學碩士論文，(2015)

Chemical Analysis of Cu-based Alloy Wire by Quantitative EDS Analysis

* Y. T. Huang 1(黃怡婷) and W. C. J. Wei2 (韋文誠)

1 Graduate student, Dept. Materials Sci. Eng., National Taiwan University

2Professor, Dept. Materials Sci. Eng., National Taiwan University

Abstract (12 pt. bold)

A quantification analysis of the composition of the wires used for 3D printing, such as copper-based alloy wires in this study used Energy-dispersive X-ray spectroscopy (EDS) for the analysis. The variety hardness of the copper-based alloy wire after the heat treatment were measured. The microstructure is also investigated and correlates to the compositional homogeneity.

Keywords: Quantitative analysis of EDS, composition analysis, copper - based alloy wire